공단 표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-1018-R1 (콘크리트 도상용 유리섬유 보강근)

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
3.2 형태 3.2.1 유리섬유 보강근의 형상은 이형형상(돌기)이어야 하며 외피에 규사를 도포하여 생산하여야 한다. 3.2.2 횡 방향 리브의 모양 및 평균 간격은 KS D 3504에 의한다. 3.2.3 유리섬유 보강근의 생산 형태는 직선(straight) 또는 굽힘(bending) 형태이어야 한다.	3.2 형태 3.2.1 유리섬유 보강근은 표면에 돌기가 있는 이형형상으로 생산하여야 한다. 3.2.2 횡 방향 리브는 전 길이에 걸쳐 일정한 모양과 간격으로 분포하여야 한다. 3.2.3 유리섬유 보강근의 생산 형태는 직선(straight) 또는 굽힘(bending) 형태이어야 한다.	- 국내 생산 여건 및 타 기관 사례를 참고하여 이형형상 횡 방향 리브의 모양 및 평균 간격 치수 제한사항 완화 - 이형형상은 콘크리트와의 부착력 확보가 주 목적이며, GFRP 보강근은 철근과 달리 부착력에 대해 인발부착강도 시험으로 별도의 품질관리를 시행하므로 치수 제한 불필요
3.3 제조 및 가공 3.3.4 유리섬유 보강근의 외부표면은 함침 후 수지코팅으로 재가공 처리를 하여 표면에 보플(Fuzz) 발생이 없도록 하고 유리섬유 보강근 외부표면에 균일하게 규사가 도포되도록 생산하여 콘크리트와의 부착강도 증대 및 현장 작업자 시공 시 유해(따끔거림, 피부발진, 안구손상 등)가 발생되지 않도록 하여야 한다.	3.3 제조 및 가공 3.3.4 유리섬유 보강근의 외부표면은 보풀(Fuzz) 발생이 없도록 생산하여야 하며, 현장 작업자의 원활한 작업성을 확보하고 작업자 유해(따끔거림, 피부발진, 안구손상 등)가 발생되지 않도록 하여야 한다.	- 국내 생산 여건 및 타 기관 사례를 참고하여 GFRP 보강근의 외부 표면은 원활한 작업성 및 작업자 유해 방지를 위한 문구로 수정 - 규사 도포 및 수지도포 등 내용 삭제
[붙임 1] 인용표준 1. 한국산업규격(KS) 3) KS F ISO 10406-1「콘크리트용 섬유강화폴리머(FRP)보강재 시험방법-FRP 보강근 및 격자」	[붙임 1] 인용표준 1. 한국산업규격(KS) 3) KS F ISO 10406-1「콘크리트용 섬유강화폴리머(FRP)보강재-시험방법-제1부:FRP 보강근 및 격자」	- KS에서 정한 표준명으로 수정 * KS F ISO 10406-1
	RECORD HISTORY Rev.0(‘22.08.01) 신규 제정(기준심사처-2870호, 2022.08.01) Rev.1(‘23.08.00) GFRP 보강근 이형형상 제한사항 및 외부 표면 처리 방법 개선(기준심사처-000호, 2023.08.00)	- KRSA-0001-R2(표준규격의 서식 및 작성방법) 개정(2023.6.30.)에 따른 RECORD HISTORY 추가