공단 표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-1007-R3 (캠플레이트 완충재)

현   행

개  정 (안)

개정사유

4. 재료 및 제작기준

4.1 재료

4.1.1 재료는 가황된 합성고무(EPDM)의 동등 이상 품을 사용하여야 하며, 제품의 기계적 성질은 다음 〈표 3〉에 적합하여야 한다.

항 목	단 위	기 준	시험방법	비 고
경 도	Shore-A	70±5	KS M 6518
인장강도	MPa	≥ 12	KS M 6518
신 장 률	%	≥ 180	KS M 6518
반발탄성	%	≥ 30	KS M 6518
인열강도	N/㎜	≥ 2.5	KS M 6518
노화시험 - 인장강도 변화율 - 신장률 변화율	%	≤ 25 ≤ 40	KS M 6518
저온충격취하시험	-	No break	KS M 6676	-30 ℃, 24 h
오존균열시험	-	No crack	KS M 6518	40 ℃, 50±5 pphm / 72h / 20 %인장
압축영구줄음률	%	≤ 30	KS M 6518	70±1 ℃,22 h

〈표 3〉 완충재 기계적 성질

4. 재료 및 제작기준

4.1 재료

4.1.1 재료는 가황된 합성고무(EPDM)의 동등 이상 품을 사용하여야 하며, 제품의 기계적 성질은 다음 〈표 3〉에 적합하여야 한다.

항 목	단 위	기 준	시험방법	비 고
경 도	Shore-A	70±5	KS M 6518
인장강도	MPa	≥ 12	KS M 6518
신 장 률	%	≥ 180	KS M 6518
반발탄성	%	≥ 30	KS M 6518
인열강도	N/㎜	≥ 2.5	KS M 6518
노화시험 - 인장강도 변화율 - 신장률 변화율	%	≤ 25 ≤ 40	KS M 6518
저온충격취하시험	-	No break	KS M 6676	-30 ℃, 24 h
오존균열시험	-	No crack	KS M 6518	40 ℃, 50±5 pphm / 72h / 20 %인장
영구압축줄음률	%	≤ 30	KS M 6518	70±1 ℃,22 h

〈표 3〉 완충재 기계적 성질

- KS에서 정한 시험 항목으로 명칭 수정

* 압축영구줄음률→영구압축줄음률

5.2 시험

5.2.2 인장강도, 신장률, 반발탄성, 인열강도, 노화시험, 냉온시험, 영구압축줄음률 시험은 KS M 6518 또는 DIN 53508의 내용에 의하여야 한다.

5.2 시험

5.2.2 인장강도, 신장률, 반발탄성, 인열강도, 노화시험, 저온충격취하시험, 영구압축줄음률 시험은 KS M 6518 또는 DIN 53504, DIN 53508의 내용에 의하여야 한다.

- KS에서 정한 시험 항목으로 명칭 수정

* 냉온시험→저온충격취하시험

- DIN 53504 시험기준 추가

RECORD HISTORY

Rev.0(‘15.12.29) 신규 제정(설계기준처-3709호, 2015.12.29.)

Rev.1(‘17.04.04) Creep발생률 시험방법 구체화(설계기준처-937호, 2017.04.04)

Rev.2(‘20.06.02) 오타 및 문구수정 반영(기준심사처-2185호, 2020.06.02)

Rev.3(‘23.08.00) KS에서 정한 시험항목으로 문구 수정(기준심사처-000호, 2023.08.00)

- KRSA-0001-R2(표준규격의 서식 및 작성방법) 개정(2023.6.30.)에 따른 RECORD HISTORY 추가