	공단 표준규격 콘크리트 도상용 유리섬유 보강근	KRSA-1018-R1 제정 2022. 08. 01. 개정 2023. 06. 00. 확인 . . .

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 콘크리트 도상에 사용되는 유리섬유 보강근(Glass Fiber Reinforced Polymer Rebar)에 대하여 적용한다.

1.2 분류

유리섬유 보강근은 단면 특성에 따라 [표 1]과 같이 G10∼G19로 분류한다.

[표 1] 유리섬유 보강근 분류

호칭	공칭치수
	공칭지름(㎜)	공칭단면적(㎟)
G10	9.53	71.33
G13	12.7	126.7
G16	15.9	198.6
G19	19.1	286.5

2. 인용표준

이 규격은 [붙임 1]의 인용 표준을 전체 또는 부분적으로 적용한다.

3. 필요조건

3.1 재료

3.1.1 유리섬유(Glass fiber)

1) 유리섬유 보강근의 주원료인 유리 장섬유로서 납석, 석회석 등의 무기 원료를 혼합해 1,500℃ 이상의 고온에서 녹인 후, 실 형태로 추출하여 롤 형태로 생산되는 유리섬유 제품을 칭한다.

2) 유리섬유 보강근에 사용되는 유리섬유(Rovin)는 내부식성 E-CR Glass(E-glass에 내화학성을 부여한 유리섬유)를 사용하여야 하며, 알카리 부식성 환경에 취약한 Boron(B203) 성분이 포함된 E-glass는 허용하지 않는다.

3.1.2 수지(Resin)

1) 유리섬유를 함침하기 위한 원료로 사용할 수 있는 고분자(polymer) 화합물들을 칭한다.

2) 유리섬유 보강근의 내화학성 및 내구성 확보하기 위해 폴리에스터 수지의 사용을 허용하지 않고 비닐에스터 또는 에폭시 수지만을 허용하되, 비닐에스터 수지와 동등 이상의 내화학성이 확보된 수지는 사용을 허용한다. 또한 충전재 또는 첨가제가 사용되는 경우 그 양은 섬유함유량을 만족하도록 제한되어야 한다.

3) 유리섬유 보강근에 사용되는 수지의 유리 전이 온도는 100℃ 이상이어야 한다.

3.1.3 유리섬유 보강근

1) 롤 형태로 생산된 유리섬유와 열경화성 수지를 사용하여 봉상 형태로 공장에서 제작된 제품으로써, 철근 대체재로 콘크리트 속에 배치되는 유리섬유 복합체로 제작된 보강재를 칭한다.

3.2 형태

3.2.1 유리섬유 보강근은 이형형상(돌기)으로 생산하여야 한다.

3.2.2 횡 방향 리브의 모양 및 평균 간격은 KS D 3504의 치수 허용한도와 유사하게 적용할 수 있다.

3.2.3 유리섬유 보강근의 생산 형태는 직선(straight) 또는 굽힘(bending) 형태이어야 한다.

3.3 제조 및 가공

3.3.1 유리섬유 보강근 제조 설비는 품질에 영향을 끼치는 공정을 자동화하여 소정의 정밀도로 제작할 수 있어야 하며, 가공에 필요한 설비는 정확하게 교정하고 제품 생산공장에는 제조 후 제품을 검사 및 시험을 할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

3.3.2 유리섬유 보강근의 제작은 열경화성 수지(에폭시)를 적용하여 제작하여야 하며 절곡부는 열가소성 수지를 적용할 수 있다.

3.3.3 유리섬유 보강근의 절곡은 공장에서 사전 제작되어야 하며, 현장에서 임의로 절곡하거나 표면 고르기 작업을 하여서는 안된다.

3.3.4 유리섬유 보강근의 외부표면은 현장 작업자의 원활한 작업성을 위하여 수지코팅 또는 규사 도포 등으로 가공 처리를 하여 보플(Fuzz) 발생이 없도록 생산하여야 한다.

3.3.5 유리섬유 보강근 단면 내부에는 기포가 없고 재질이 균일하도록 제작하여야 한다.

3.4 성능

유리섬유 보강근의 기계적 성질은 [표 2]에 적합하여야 한다.

[표 2] 유리섬유 보강근 기계적 성질

구 분	단 위	허용기준		시험방법
인장강도	MPa	G10～19	1000 이상	KS F ISO 10406-1
탄성계수	GPa	G10～19	50 이상
인장파단변형	%	G10～19	1.2～3.1
인발부착강도	Mpa	G10～19	10 이상	KS F ISO 10406-1
열팽창계수	×10-6/℃	종방향	6.0～10.0	KS F ISO 10406-1
밀 도	g/cm3	G10～19	1.80～2.20	KS M ISO 1183-1
섬유 함유량	%	G10～19	70 이상	KS M ISO 1172

4. 검사 및 시험

4.1 검사

겉모양 및 치수 검사는 호칭별 제품 57,000m를 1로트로 하여 로트 당 3개 이상을 이 규격에 의하여 시행한다.

4.1.1 검사 방식

1) 겉모양 검사

제품의 겉모양은 사용상 해로운 결함이 없어야 하며, [표 3]의 품질기준에 적합하여야 한다.

[표 3] 겉모양 검사 품질기준

항 목	품 질 기 준
겉모양	균일할 것, 손상면적은 표면적의 2% 이내
손상깊이	1.0mm 이하

2) 치수 검사

공칭치수(지름, 단면적) 및 길이 등 치수는 [표 1]에 의하며, 허용한도는 KS D 3504에 의한다. 단, 본 규격에 명시되지 않은 치수에 대한 허용오차는 KS 일반공차에 의한다.

4.2 시험

4.2.1 인장강도, 탄성계수, 인장파단변형, 인발부착강도, 열팽창계수

호칭별 제품 57,000m를 1로트로 하여 시편을 채취 시험하며, 시험방법은 KS F ISO 10406-1에 의한다.

4.2.2 밀도

호칭별 제품 57,000m를 1로트로 하여 시편을 채취 시험하며, 시험방법은 KS M ISO 1183-1에 의한다.

4.2.3 섬유 함유량

호칭별 제품 57,000m를 1로트로 하여 시편을 채취 시험하며, 시험방법은 KS M ISO M 1172에 의한다.

5 품질보증

5.1 합격 품질수준

검사 및 시험결과 이 규격에 적합할 때 합격으로 하며, 이 규격에 적합하지 않을 경우에는 해당 로트 전부를 불합격으로 한다.

6. 표시 및 포장 등

6.1 표시

6.2.1 유리섬유 보강근 표시사항

1) 모든 유리섬유 보강근에 호칭, 제조업체명이 지워지지 않도록 표시되어야 한다.

2) 각 묶음의 유리섬유 보강근은 제조업체, 호칭, 길이, 형태, 시험기록과 제조국에 관련된 사항이 적힌 상표가 있어야 한다.

6.2 포장

제품 포장은 하지 않고 호칭별, 길이별, 형태별로 분류하여 묶음으로 납품한다.

6.3 보관

1) 생산일로부터 60일 이내에 반출하는 것을 원칙으로 하며, 60일이 경과한 보강근은 표면에 보플(Fuzz) 발생 여부 확인 후 사용하여야 한다.

2) 직사광선을 피하여 보관하여야 한다.

3) 우수 및 습기에 노출이 되지 않도록 보관하여야 한다.

4) 충격을 받지 않도록 보관하여야 한다.

5) 현장 적재 시 과도한 하중을 받지 않도록 보관하여야 한다.

[붙임 1]

인 용 표 준

1. 한국산업규격(KS)

1) KS B ISO 3611 「제품의 형상 명세(GPS)-치수 측정장비 : 외측 마이크로미터 –설계 및              계측 특성」

2) KS D 3504 「철근 콘크리트용 봉강」

3) KS F ISO 10406-1「콘크리트용 섬유강화폴리머(FRP)보강재 시험방법 - FRP 보강근 및                격자」

4) KS M ISO 1172 「유리섬유 강화 플라스틱-프리플래그, 성형 콤파운드 및 적층판-유리              섬유 및 무기 충전제의 함량 측정」

5) KS M ISO 11357-2 「플라스틱-시차 주사 열량계(DSC)-유리 전이 온도의 측정

5) KS M ISO 11359-2 「플라스틱-열기계분석(TMA)-선열팽창계수 및 유리 전이 온도의 측정」

7) KS M ISO 1183-1「플라스틱-비발포 플라스틱의 밀도 측정방법 – 제1부 : 침지법, 액체 비중병 방법 및 적정법」

2. 국제표준화기구(ISO)

1) ISO TC 71/SC 6 N Test method,PartⅠ「Fiber Reinforced Polymer(FRP)Bar and Grid」

3. 미국재료시험학회(ASTM)

1) ASTM D7205/D7205M-6    「Standard Test Method for Tensile  Properties of Fiber                        Reinforced Polymer Matrix Composite Bars」

2) ASTM D7617/D7617M       「 Standard Test Method for Transverse Shear Strength of                        Fiber Reinforced Polymer Matrix Composite Bars」

4. 캐나다표준학회(ASTM)

1) CSA S 807 「Specification for fibre-reinforce polymers」

5. 미국콘크리트학회(ACI)

1) ACI 440.3R 「test method B.5 Method for Strength of FRP Bent Bar and Stirrups at           Bent Location」