공단표준규격서(안)

홈붙이 동주석 합금 전차선 150㎟(Grooved Contact wire Cu-Sn 150㎟)

KRSA-3000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

1. 적용 범위 및 분류

1.1 적용 범위

이 규격서는 고속철도 전차선로에서 사용하는 홈붙이 전차선(이하 “전차선” 이라 한다.)에 대해서 적용한다.

1.2 분 류

전차선의 규격은 다음[표 1]과 같다.

[표 1]

종 별	규 격	도면 번호
원 형	Cu-Sn 150mm2	부도 1

※ 전차선의 호칭은 종별, 규격으로 표시한다. (예 원형 Cu-Sn 150㎟)

2. 적용 자료

-. Copper and Copper alloy grooved contact wires [EN 50149]

-. Electric traction overhead contact lines [EN 50119]

-. Copper and Copper alloys - Copper drawing stock (Wire rod) [EN 1977]

-. Metallic materials - Tensile testing [EN 10002-1]

-. Method of measurement of resistivity of metallic materials [IEC 60468]

-. Metallic materials - Wire - Reverse bend test [ISO 7801]

- KSC 3002 : 전기용 동선 및 알루미늄선 시험방법

- KSC 3102 : 전기용 경동선

- KSD 2341 : 전기동 지금

3. 필요조건

3.1 재료

전차선을 KS D 2341에 적합한 전기동 지금에 Sn을 포함한 동합금으로 그 주요화학 성분 범위는 하기 [표 2]를 만족하여야 한다.

[표 2]

종별	규격	성분 (Wt %)			중량 (kg/km)
		Cu	Sn	기타 (Max.)
원 형	Cu-Sn 150㎟	99.35～99.75	0.15～0.55	0.1	1,334

※ 중량계산은 종별 도면의 공칭 단면적을 사용하며, 밀도는 20℃에서 8.92g/cm3로 계산한다.

3.2 형태

3.2.1 형상, 치수, 단위중량은 부도에 의한다.

3.2.2 계산 단면적은 제작도면에 의한 계산치로 한다.

3.2.3 표준 중량은 부도 및 표2에 의하며, 중량의 허용차는 ±3%로 한다.

3.2.4 제품표기는 종별, 규격으로 표시한다. [예: 원형 Cu-Sn 150mm2]

3.3 성능 및 겉모양

3.3.1 성능

1) 전차선의 도전율은 72% IACS 이상으로 한다.

2) 전차선은 품질이 균일하여야 한다.

3) 전차선의 기계적 성능은 [표3]에 제시한 값 이상이어야 한다.

[표3]

종별	규격	인장강도 (kN) ≥	연신율 (%) ≥	반복굽힘 (끊어질 때까지) ≥
원 형	Cu-Sn 150㎟	61.2	3.0	6

-. 인장강도 시험 속도 20～50mm/min 표본 표점 거리는 250mm

3.3.2 겉모양

전차선의 절단면 형상, 홈(Slot), 각도, 치수 및 그 편차는 부도에 적합하여야 하며, 비틀림이나

굴곡이 없어야 하며, 녹, 흠, 일그러짐, 갈라짐 등 사용상 유해한 결점이 없이 균일하고

매끈하여야 한다.

3.4 제조 및 가공

3.4.1 제조

1) 전차선의 제조 길이는 주문 요구에 적합하여야 하며, 제조와 가공시 접속을 금지한다.

2) 제조 길이 허용 편차는 0m ～ +30m 이다.

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 검사

4.1.1 검사의 분류

1) 겉모양 검사

2) 치수 검사

3) 중량 검사

4.1.2 검사방식과 수준

1) 겉모양 검사

3.3.2 항을 만족시켜야 한다.

2) 치수 검사

부도에 의한다.

3) 중량 검사

[표2]에 의한다.

4.2 시험

4.2.1 시험의 분류

1) 인장 시험

2) 신율 시험

3) 굽힘 시험

4) 도전율 시험

4.2.2 시험 방법

1) 인장시험 및 신율시험

전차선의 인장하중 및 신율은 다음 각 호에 의하여 시험하며 [표3]의 값을 만족하여야 한다.

-. 시험편의 표점거리는 250mm로 한다.

-. 시험편의 표점 내에서 표점으로부터 25mm이내 또는 표점 외(外)에서 절단되거나 그 성적이 이 규격에 적합하지 않을 때에는 그 시험을 무효로 한다.

-. 시험 성적이 이 규격에 적합하지 않을 때에는 그 시험편 1개에 대해서 같은 공시재로부터

다시 2개의 시험편을 채취하여 3개의 평균치로서 그 선의 시험성적으로 한다.

2) 굽힘 시험

전차선을 양호면(兩弧面)의 중심선을 포함한 평면내에서 원호의 반경 30(mm)를 갖는 원호에

따라 소호면(小弧面)을 안쪽으로 하여 약 90° 굽히고, 다음에 원위치로 복귀시켜(이것을 굴곡

1회라고 부른다) 다시 반대방향으로 약 90° 굽히고, 다음에 원위치로 복귀시켜 (이것을 굴곡

2회라고 부른다) 이와 같이 계속 굴곡 6회를 행하여도 절단 분리되어서는 아니 된다. 이 경우

시험 속도는 60회/min 이상이어서는 안 된다.

3) 도전율 시험

단위길이에 대한 전차선 도전율은 72% IACS 이상에 해당 값에 적합하여야 한다.

(KS C 3002의 6항에 의해 측정 한다)

4.2.3 결점 및 불량 분류

같은 생산 조건 하에서 인도하는 동일 번호, 동일 규격의 상품을 하나의 단수로 하여 그 단수

마다 1 드럼씩 임의추출 시험하여 4.2항의 각 시험에 불합격하면 전량 불합격으로 한다. 만약

특수한 요구가 있을 경우 불합격 품질수준은 양측이 협의해 결정한다.

4.2.4 합격 및 품질수준

4.2.1 항의 시험 합격수준에 만족하는 제품에 한하여 합격을 한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

포장방법 및 세부사항은 인수 . 인도 당사자 간의 협정에 따른다.

5.2 표시

외부 포장 표면의 적당한 곳에 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호, 수량을 표시하여야 하며,

기타 필요한 추가사항은 인수, 인도 당사자 간의 협정에 따라 별도 정할 수 있다.

부도 1

▣ 구조

규격	A (㎜)	B (㎜)	C (㎜)	D (㎜)	E (㎜)	F (㎜)	G (° )	H (° )	R (㎜)	공칭 단면적 (㎜)	중량 (kg/km)
원형 Cu-Sn 150㎟	14.5 ±1%	14.5 ±2%	6.5	6.94 ±2%	9.55 ±2%	3.25	27 -2°	51 -2°	0.40	150	1,334 ±3%

※ 허용오차가 없는 값(C,F,R)은 표준치로 다이스 설계를 위한 참고 값임.