공단 표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-1018-R1 (콘크리트 도상용 유리섬유 보강근)

현 행	변 경 (안)	변 경 사 유
3.2 형태 3.2.1 유리섬유 보강근의 형상은 이형형상(돌기)이어야 하며 외피에 규사를 도포하여 생산하여야 한다. 3.2.2 횡 방향 리브의 모양 및 평균 간격은 KS D 3504에 의한다. 3.2.3 유리섬유 보강근의 생산 형태는 직선(straight) 또는 굽힘(bending) 형태이어야 한다.	3.2 형태 3.2.1 유리섬유 보강근은 이형형상(돌기)으로 생산하여야 한다. 3.2.2 횡 방향 리브의 모양 및 평균 간격은 KS D 3504의 치수 허용한도와 유사하게 적용할 수 있다. 3.2.3 유리섬유 보강근의 생산 형태는 직선(straight) 또는 굽힘(bending) 형태이어야 한다.	- 국내 생산 여건 및 타 기관 사례를 참고하여 이형형상 횡 방향 리브의 모양 및 평균 간격 치수 제한사항 완화 - 이형형상은 콘크리트와의 부착력 확보가 주 목적이며, GFRP 보강근은 철근과 달리 부착력에 대해 인발부착강도 시험으로 별도의 품질관리를 시행하므로 치수 제한 불필요
3.3 제조 및 가공 3.3.4 유리섬유 보강근의 외부표면은 함침 후 수지코팅으로 재가공 처리를 하여 표면에 보플(Fuzz) 발생이 없도록 하고 유리섬유 보강근 외부표면에 균일하게 규사가 도포되도록 생산하여 콘크리트와의 부착강도 증대 및 현장 작업자 시공 시 유해(따끔거림, 피부발진, 안구손상 등)가 발생되지 않도록 하여야 한다.	3.3 제조 및 가공 3.3.4 유리섬유 보강근의 외부표면은 현장 작업자의 원활한 작업성을 위하여 수지코팅 또는 규사 도포 등으로 가공 처리를 하여 보플(Fuzz) 발생이 없도록 생산하여야 한다.	- 국내 생산 여건 및 타 기관 사례를 참고하여 GFRP 보강근의 외부 표면은 원활한 작업성 및 작업자 유해 방지를 위해 수지코팅 또는 규사 도포 등으로 선택 적용할 수 있도록 변경 - 규사 도포는 부착강도 증대에 큰 영향을 끼치지 않음