공단 표준규격 제정(안) 신구조문대비표

* KRSA-1016-R0 (탄성 및 I형 분기기)

현   행_잠정표준규격

제 정 (안)_표준규격

개 정 사 유

Ⅰ. 일반사항

2. 본 사항에 수록된 자재의 규격은 다음과 같다.

번호	품 명	규 격	비고
2	분기기용 침목	Ⅱ-2 분기기용 PC침목
		Ⅱ-3 콘크리트도상용 분기기 침목
		Ⅱ-4 분기기용 USP PC침목

Ⅰ. 일반사항

2. 본 사항에 수록된 자재의 규격은 다음과 같다.

번호	품 명	규 격	비고
2	분기기용 침목	Ⅱ-2 자갈도상용 분기기 PC침목
		Ⅱ-3 콘크리트도상용 분기기 침목
		Ⅱ-4 자갈도상용 분기기 USP PC침목

분기기용 침목에 대해 도상 형태를 명시하여 명확화

Ⅱ-1. 탄성 및 I형 분기기

2. 인용표준

2.1. KS, KRS, KRCS, ASTM, EN, ISO, 승인도면

KS R 9215 : 철도용 베이스플레이트

KS B 0201: 미터 보통 나사

KS B 1321: 분할핀

KS A 1002 : 수송포장계열치수

KS B 0248 : 탄소강 및 저합금강 단강품의 초음파 탐상시험방법

KS B 0213 : 철강재료의 자분탐상시험 방법 및 자분모양의 분류

KRS TR 0001 : 레일

KRS TR 0002 : 특수레일

KRS TR 0005 : 망간크로싱

KRS TR 0007 : 목침목

KRS TR 0008 : PSC침목

KRS TR 0014 : 레일체결장치

KRS SG 0032 : 절연체이음매판

KRCS A020 : 분기기용 베이스플레이트

KRCS 9801 : 탄성분기기

KRSA-1015 : 60E1 열처리레일

KRSA-T-2019-1004 : 60E1A1 K 특수레일

Ⅱ-1. 탄성 및 I형 분기기

2. 인용표준

2.1. KS, KRS, KRCS, ASTM, EN, ISO, 승인도면

KS R 9106 : 레일

KS R 9215 : 철도용 베이스플레이트

KS B 0201: 미터 보통 나사

KS B 1321: 분할핀

KS A 1002 : 수송포장계열치수

KS B 0248 : 탄소강 및 저합금강 단강품의 초음파 탐상시험방법

KS B 0213 : 철강재료의 자분탐상시험 방법 및 자분모양의 분류

KRS TR 0002 : 특수레일

KRS TR 0005 : 망간크로싱

KRS TR 0007 : 목침목

KRS TR 0008 : PSC침목

KRS TR 0014 : 레일체결장치

KRS SG 0032 : 절연체이음매판

KRCS A020 : 분기기용 베이스플레이트

KRCS 9801 : 탄성분기기

KRSA-1015 : 60E1 열처리레일

KRSA-T-2019-1004 : 60E1A1 K 특수레일

최신 KS 국가표준규격 반영

3. 필요 조건

3.1. 재료

3.1.1. 레일

(1) 탄성 분기기(60E1제외) 제작에 사용하는 레일은 KRS TR 0001의 60㎏ K, KR-HH370과 50kgN-HH370에 의하고, 포인트부의 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의 70kg S 레일, KRSA-T-2019-1004(60E1A1 K 특수레일)의 60E1A1 K 보통레일을 가공 후 KS R 9110(열처리레일)과 동일한 방법으로 열처리를 하여 사용한다.

(2) 탄성분기기(60E1) 제작에 사용하는 레일은 KRS TR 0001(레일)의 60E1(UIC60) R260 품질, 또는 동등 이상 품질의 레일을 사용하고, 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의60E1A1(UIC60B) R260, 60E1A4(UIC60D), KRSA-T-2019-1004(60E1A1 K 특수레일)의 60E1A1 K 보통레일 또는 동등 이상 품질의 레일을 사용한다.

3.1.2. 크로싱(Crossing)

(2) 노즈블록형 크로싱 제작에 사용하는 레일은 KRS TR 0001의 열처리 레일(HH370)에 의하고, 노즈블록 크로싱은 망간 또는 베이나이트 합금강을 사용할수 있다. 망간 재료는 KRS TR 0005 규격에 적합하여야 하며, 베이나이트 합금강의 기계적 성질 및 화학성분은 [표 2]에 적합하여야 한다.

3.1.3. 분기기용 침목

(2) PC침목으로 제작하는 경우 Ⅱ-2 분기기용 PC침목 규격에 의한다.

(3) 콘크리트도상용 PC침목으로 제작하는 경우 Ⅱ-3 콘크리트도상용 분기 침목 규격에 의한다.

(4) USP PC침목으로 제작하는 경우 Ⅱ-4 분기기용 USP PC침목 규격에 의한다.

3. 필요 조건

3.1. 재료

3.1.1. 레일

(1) 탄성 분기기(60E1제외) 제작에 사용하는 레일은 KS R 9106(레일)의 60㎏ K, KR-HH370과 50kgN-HH370에 의하고, 포인트부의 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의 70kg S 레일, KRSA-T-2019-1004(60E1A1 K 특수레일)의 60E1A1 K 보통레일을 가공 후 KS R 9106(레일)의 열처리레일과 동일한 방법으로 열처리를 하여 사용한다.

(2) 탄성분기기(60E1) 제작에 사용하는 레일은 KS R 9106(레일)의 60E1(UIC60) R260 품질, 또는 동등 이상 품질의 레일을 사용하고, 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의60E1A1(UIC60B) R260, 60E1A4(UIC60D), KRSA-T-2019-1004(60E1A1 K 특수레일)의 60E1A1 K 보통레일 또는 동등 이상 품질의 레일을 사용한다.

3.1.2. 크로싱(Crossing)

(2) 노즈블록형 크로싱 제작에 사용하는 레일은 KS R 9106(레일)의 열처리 레일(HH370)에 의하고, 노즈블록 크로싱은 망간 또는 베이나이트 합금강을 사용할수 있다. 망간 재료는 KRS TR 0005 규격에 적합하여야 하며, 베이나이트 합금강의 기계적 성질 및 화학성분은 [표 2]에 적합하여야 한다.

3.1.3. 분기기용 침목

(2) PC침목으로 제작하는 경우 Ⅱ-2 자갈도상용 분기기 PC침목 규격에 의한다.

(3) 콘크리트도상용 PC침목으로 제작하는 경우 Ⅱ-3 콘크리트도상용 분기 침목 규격에 의한다.

(4) USP PC침목으로 제작하는 경우 Ⅱ-4 자갈도상용 분기기 USP PC침목 규격에 의한다.

최신 KS 국가표준규격 반영

분기기용 침목에 대해 도상 형태를 명시하여 명확화

3.3. 제조 및 가공

3.3.1 공통사항

(1) 텅레일의 제작

(가) 탄성분기기(60E1제외)의 텅레일은 가공후 KS R 9110(열처리레일)과 동일한 방법으로 열처리를 하여 사용한다.

(라) 텅레일(tongue rail) 후단은 리드레일(lead rail)과 동일한 단면 형상으로 완전하게 단조 성형되어야 하며, 단조가공 길이는 공단 승인도면에 의한다. 특히 탄성분기기(60E1제외)의 단조부는 성형 후 열처리를 통하여 KS R 9110(열처리 레일)규격 경도 규정을 만족 하여야 한다.

3.3. 제조 및 가공

3.3.1 공통사항

(1) 텅레일의 제작

(가) 탄성분기기(60E1제외)의 텅레일은 가공후 KS R 9106(레일)의 열처리레일과 동일한 방법으로 열처리를 하여 사용한다.

(라) 텅레일(tongue rail) 후단은 리드레일(lead rail)과 동일한 단면 형상으로 완전하게 단조 성형되어야 하며, 단조가공 길이는 공단 승인도면에 의한다. 특히 탄성분기기(60E1제외)의 단조부는 성형 후 열처리를 통하여 KS R 9106(레일) 규격의 열처리레일 경도 규정을 만족 하여야 한다.

최신 KS 국가표준규격 반영

Ⅱ-2. 분기기용 PC침목

[표 9] 분기기용 PC침목의 분류

Ⅱ-2. 자갈도상용 분기기 PC침목

[표 9] 자갈도상용 분기기 PC침목의 분류

분기기용 침목에 대해 도상 형태를 명시하여 명확화

2. 인용표준

KS F 2526「콘크리트용 골재」

KS F 2527「콘크리트용 부순 골재」

2. 인용표준

KS F 2527「콘크리트용 골재」

KS F 4009「레디믹스트 콘크리트」부속서 A

최신 KS 국가표준규격 반영

3. 필요조건

3.1. 재료

3.1.2. 골재

(1) 골재는 KS F 2526(콘크리트용 골재), KS F 2527(콘크리트용 부순돌), KS F 4571(콘크리트용 전기로 산화슬래그 골재)에 적합한 것으로 굵은 골재의 최대치수는 20㎜로 한다.

(2) 골재는 깨끗하고, 내구성이 강하며 콘크리트 표준시방서의 입도 표준에 맞는 것으로서 흙, 유기불순물, 염화물 등의 유해량이 함유되지 않아야 하고 KS F 2526(콘크리트용 골재)의 유해물 함유량의 허용값 이내로 마모에 대한 저항성이 큰 것이어야 한다.

3. 필요조건

3.1. 재료

3.1.2. 골재

(1) 골재는 KS F 2527(콘크리트용 골재)에 적합한 것으로 굵은 골재의 최대치수는 20㎜로 한다.

(2) 골재는 깨끗하고, 내구성이 강하며 콘크리트 표준시방서의 입도 표준에 맞는 것으로서 흙, 유기불순물, 염화물 등의 유해량이 함유되지 않아야 하고 KS F 2527(콘크리트용 골재)의 유해물 함유량의 허용값 이내로 마모에 대한 저항성이 큰 것이어야 한다.

최신 KS 국가표준규격 반영

3.3. 제조 및 가공

3.3.6. 콘크리트의 양생

(2) 콘크리트를 타설한 후 상온에서 2시간 이상 경과한 후 증기양생 또는 열양생을 시작하여야 하며, 양생온도의 상승속도는 매 시간 15℃ 이하로, 하강속도는 매시간 10℃이하로 하며 60℃를 넘어서는 안 된다. 다만, 최고온도는 PC강선 긴장시의 PC강선 온도 40℃이하로 한다.

3.3. 제조 및 가공

3.3.6. 콘크리트의 양생

(2) 콘크리트를 타설한 후 상온에서 2시간 이상 경과한 후 증기양생 또는 열양생을 시작하여야 하며, 양생온도의 상승속도는 매 시간 15℃ 이하로, 하강속도는 매시간 10℃이하로 하며 60℃를 넘어서는 안 된다. 다만, 최고온도는 PS강재 긴장시의 PS강재 온도 40℃이하로 한다.

PS강재로 명칭 통일

3.3.7. PS강재의 긴장 및 프리스트레스 도입

(2) PS강재는 승인도면에 표시한 정 위치에 배치 될 수 있도록 스페이스를 설치하여 긴장하고 PC강재 고정부의 정착장치는 긴장된 프리스트레스가 일정하게 유지될 수 있도록 견고한 정착력을 확보할 수 있어야 한다

3.3.7. PS강재의 긴장 및 프리스트레스 도입

(2) PS강재는 승인도면에 표시한 정 위치에 배치 될 수 있도록 스페이스를 설치하여 긴장하고 PS강재 고정부의 정착장치는 긴장된 프리스트레스가 일정하게 유지될 수 있도록 견고한 정착력을 확보할 수 있어야 한다

PS강재로 명칭 통일

3.3.9. 제작설비

(2) PC강재의 긴장설비는 설계에서 정한 프리스트레스를 정확하게 도입할 수 있는 정밀도와 충분한 용량을 갖고 있어야 하며, 정확하게 검교정 되어 있어야 한다.

3.3.9. 제작설비

(2) PS강재의 긴장설비는 설계에서 정한 프리스트레스를 정확하게 도입할 수 있는 정밀도와 충분한 용량을 갖고 있어야 하며, 정확하게 검교정 되어 있어야 한다.

PS강재로 명칭 통일

4. 검사 및 시험

4.2 시험

4.2.2. 콘크리트 시험

(3) 염화물 시험

(가) 염화물량은 KS F 2402에 의하여... 한다.

4. 검사 및 시험

4.2 시험

4.2.2. 콘크리트 시험

(3) 염화물 시험

(가) 염화물량은 KS F 4009 부속서 A에 의하여... 한다.

해당 KS 규격 명칭으로 수정

Ⅱ-3. 콘크리트도상용 분기기 침목

3. 필요조건

3.1. 재료

3.1.3. 골재

(1) 골재는 KS F 2526(콘크리트용 골재), KS F 2527(콘크리트용 부순골재), KS F 4571(콘크리트용 전기로 산화슬래그 골재)에 적합한 것 이어야 한다.

Ⅱ-3. 콘크리트도상용 분기기 침목

3. 필요조건

3.1. 재료

3.1.3. 골재

(1) 골재는 KS F 2527(콘크리트용 골재)에 적합한 것 이어야 한다.

최신 KS 국가표준규격 반영

3.2. 형 태

3.2.3 다만 주요부의 허용차는 다음 [그림 2]에 적합하여야 한다.

3.2. 형 태

3.2.3 다만 주요부의 허용차는 [그림 2]에 적합하여야 한다.

용어 명확화

3.3. 제조 및 가공

3.3.11. 콘크리트의 양생

(2) 콘크리트를 타설한 후 상온에서 2시간 이상 경과한 후 증기양생 또는 열양생을 시작하여야 하며, 양생온도의 상승속도는 매 시간 15℃ 이하로, 하강속도는 매시간 10℃이하로 하며 60℃를 넘어서는 안 된다. 다만, 최고온도는 PC강선 긴장시의 PC강선 온도 40℃이하로 한다.

3.3. 제조 및 가공

3.3.11. 콘크리트의 양생

(2) 콘크리트를 타설한 후 상온에서 2시간 이상 경과한 후 증기양생 또는 열양생을 시작하여야 하며, 양생온도의 상승속도는 매 시간 15℃ 이하로, 하강속도는 매시간 10℃이하로 하며 60℃를 넘어서는 안 된다. 다만, 최고온도는 PS강재 긴장시의 PS강재 온도 40℃이하로 한다.

PS강재로 명칭 통일

3.3.14. PC강선의 긴장 및 프리스트레스 도입

3.3.14.1. PC강선 사용 전 조치

PC강선는 프리텐션 방식의 경우 인장하기 전에 그 표면의 기름, 녹, 기타 콘크리트에 부착력을 감소시킬 우려가 있는 것을 제거하여야 한다.

3.3.14.2. PC강선 긴장

(1) PC강선 고정부의 정착장치는 긴장된 프리스트레스가 일정하게 유질될 수 있도록 견고한 정착력을 확보할 수 있어야 한다.

(2) PC강선에 긴장력이 고르게 전달될 수 있도록 예비인장 전에 개별 인장기에 의해 각 PC강선에 같은 인장력으로 인장 후 예비인장을 실시하여야 한다.

(3) PC강선는 본인장력의 80%이상으로 20분 이상 예비 인장하여 해방한 후 본인장을 실시하여야 한다. 단, 본인장력은 277kN으로 PS강선 2.9㎜ 3연선 10가닥 기준이며 KS D 7002를 따른다.

(4) PC강선의 긴장은 모든 강선이 균등하게 긴장되어야 하며, 본 인장 후 본당 긴장력을 검사자 또는 산업표준화법에서 정한 품질책임자 입회하에 확인을 받아 기록으로 남겨야 한다.

3.3.15. PC강선 절단 및 단부마감

3.3.15.1. PC강선 절단

(1) 프리텐션 방식으로 제작하는 분기침목의 단부는 PC강선과 침목저면에서 직각 방향이 되게 절단하여야 한다.

(2) PC강선 절단은 불균형적인 프리스트레스의 발생이나 PC침목 단부가 손상되지 않도록 하여야 한다.

3.3.14. PS강재의 긴장 및 프리스트레스 도입

3.3.14.1. PS강재 사용 전 조치

PS강재는 프리텐션 방식의 경우 인장하기 전에 그 표면의 기름, 녹, 기타 콘크리트에 부착력을 감소시킬 우려가 있는 것을 제거하여야 한다.

3.3.14.2. PS강재 긴장

(1) PS강재 고정부의 정착장치는 긴장된 프리스트레스가 일정하게 유질될 수 있도록 견고한 정착력을 확보할 수 있어야 한다.

(2) PS강재에 긴장력이 고르게 전달될 수 있도록 예비인장 전에 개별 인장기에 의해 각 PS강재에 같은 인장력으로 인장 후 예비인장을 실시하여야 한다.

(3) PS강재는 본인장력의 80%이상으로 20분 이상 예비 인장하여 해방한 후 본인장을 실시하여야 한다. 단, 본인장력은 277kN으로 PS강재 2.9㎜ 3연선 10가닥 기준이며 KS D 7002를 따른다.

(4) PS강재의 긴장은 모든 강선이 균등하게 긴장되어야 하며, 본 인장 후 본당 긴장력을 검사자 또는 산업표준화법에서 정한 품질책임자 입회하에 확인을 받아 기록으로 남겨야 한다.

3.3.15. PS강재 절단 및 단부마감

3.3.15.1. PS강재 절단

(1) 프리텐션 방식으로 제작하는 분기침목의 단부는 PS강재와 침목저면에서 직각 방향이 되게 절단하여야 한다.

(2) PS강재 절단은 불균형적인 프리스트레스의 발생이나 PC침목 단부가 손상되지 않도록 하여야 한다.

PS강재로 명칭 통일

4. 검사 및 시험

4.10. 프리스트레싱의 관리 및 검사

(2) PC강선의 긴장은 배치되는 모든 강선이 균일하도록 실시하여야 하며 강선의 과대 긴장 또는 과소 긴장이 되지 않도록 하여야 한다.

(3) PC강선 긴장작업은 검사자 또는 산업표준화법에서 정한 품질책임자의 입회 하에 실시하고 확인을 받아야 한다.

4. 검사 및 시험

4.10. 프리스트레싱의 관리 및 검사

(2) PS강재의 긴장은 배치되는 모든 강선이 균일하도록 실시하여야 하며 강선의 과대 긴장 또는 과소 긴장이 되지 않도록 하여야 한다.

(3) PS강재 긴장작업은 검사자 또는 산업표준화법에서 정한 품질책임자의 입회 하에 실시하고 확인을 받아야 한다.

PS강재로 명칭 통일

Ⅱ-4. 분기기용 USP PC침목

Ⅱ-4. 자갈도상용 분기기 USP PC침목

분기기용 침목에 대해 도상 형태를 명시하여 명확화

[표 15] 분기기용 USP PC침목의 분류

[표 15] 자갈도상용 분기기 USP PC침목의 분류

2. 적용자료 및 문서

2.1. 분기기용 PC침목은“II-2 분기기용 PC침목”에 따르며, USP는 아래 항목에 따라 제작, 검사 한다.

2. 적용자료 및 문서

2.1. 분기기용 PC침목은“II-2 자갈도상용 분기기 PC침목”에 따르며, USP는 아래 항목에 따라 제작, 검사 한다.

5. 품질보증

Ⅱ-2. 분기기용 PC침목에 따른다.

5. 품질보증

Ⅱ-2. 자갈도상용 분기기 PC침목에 따른다.

6.3. 보관 및 완제품 관리

6.3.1. 침목의 적치

Ⅱ-2. 분기기용 PC침목에 따르며, PC침목에 부착된 USP는 연소물질이므로 화기에 절대 접근 금지하여야 한다.

6.3. 보관 및 완제품 관리

6.3.1. 침목의 적치

Ⅱ-2. 자갈도상용 분기기 PC침목에 따르며, PC침목에 부착된 USP는 연소물질이므로 화기에 절대 접근 금지하여야 한다.