공단 표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-1016-R1 (탄성 및 I형 분기기(고정크로싱))

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
3.1.1 레일 (1) 탄성분기기(60E1제외) 제작에 사용하는 레일은 KS R 9106(레일)의 60㎏K, KR-HH370과 50kgN-HH370에 의하고, 포인트부의 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의 70kg S 레일 또는 KRSA-T-2019-1004(60E1A1 K 특수레일)의 60E1A1 K 보통레일을 가공 후 KS R 9106(레일)에 따라 열처리를 하여 사용한다. (2) 탄성분기기(60E1) 제작에 사용하는 레일은 KS R 9106(레일)의 60E1(UIC60) 또는60E1-HH370 동등 이상 품질의 레일을 사용하고, 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의 60E1A1(UIC60B) R260, 60E1A4(UIC60D) 또는 KRSA-T-2019-1004(60E1A1 K 특수레일)의 60E1A1 K 보통레일 또는 동등 이상의 품질의 레일을 사용한다.	3.1.1 레일 (1) 탄성분기기(60E1제외) 제작에 사용하는 레일은 KS R 9106(레일)의 60㎏K, KR-HH370과 50kgN-HH370에 의하고, 포인트부의 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의 70kg S 레일 또는 KRSA-T-2019-1004(60E1A1 K 특수레일)의 60E1A1 K 보통레일을 가공 후 KS R 9106(레일)에 따라 열처리를 하여 사용한다. (2) 탄성분기기(60E1) 제작에 사용하는 레일은 KS R 9106(레일)의 60E1(UIC60) 또는60E1-HH370 동등 이상 품질의 레일을 사용하고, 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의 60E1A1(UIC60B) 레일, 60E1A4(UIC60D) 레일과 KRSA-T-2019-1004(60E1A1 K 특수레일)의 60E1A1 K 레일의 보통레일 또는 열처리레일을 사용한다.	- 텅레일 적용현황 및 규격 적용시 혼란방지를 위해 해당 문구 명확화 - 한국철도표준규격(KRS TR 002, 특수레일) 명칭 통일
RECORD HISTORY Rev.0(‘22.08.01) 신규 제정(기준심사처-2870, 2022.08.01) Rev.1(‘24.06.27) 공단·공사 규격 일원화 및 규격 서식 변경사항 반영(심사기준처-1086호, 2024.06.26.)	RECORD HISTORY Rev.0(‘22.08.01) 신규 제정(기준심사처-2870, 2022.08.01) Rev.1(‘24.06.27) 공단·공사 규격 일원화 및 규격 서식 변경사항 등 반영(심사기준처-1086호, 2024.06.26.) Rev.2(‘25.01.24) 60E1분기기 텅레일 규격 관련 문구 개선사항 반영(심사기준처-312호, 2025.01.24.)	- 규격 개정에 따른 RECORD HISTORY 추가