	공단 표준규격서 직류철도용 가동브래킷 (Hinged Bracket for DC Catenary Systems)	KRSA-0000-R0 제정 2016. 00. 00. 개정 0000. 00. 00. 확인 . . .

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 사양은 직류 전차선로 지상부 커티너리 방식의 가공전차선을 지지하기 위하여 사용되는 가동브래킷(이하 “브래킷”이라 한다.)에 대하여 적용한다.

1.2 분류

브래킷의 종류는 용도에 따라 [표 1]과 같이 분류하고 종별 명세표는 [표 2]와 같이 한다.

[표 1]

형태	사용개소	가선방식
O 형	전차선을 지지물의 반대측에서 당길 때	Simple Catenary 및 Heavy Simple Catenary
I 형	전차선을 지지물측에서 당길 때
F 형	평행개소에서 인류측 전차선을 지지할 때

[표 2]                                                                              단위 : mm

형식	표준치수 (G)	조정범위	가고 (L)	밴드간격 (H)	L1	L2	L3	L4	L5	비고
O형	3500	2700~3700	960	1200	2530	2210	2800	1050	1250
O형	3000	2200~3200	960	1000	2030	1675	2900	1100	1250
O형	2000	1200~2200	960	1000	1080	815	2200	1050	800
O형	2800	2000~3000	960	1000	1830	1435	2700	1050	1250
F형	3000	2200~3200	960	1000	2030	1675	2400	700	1250
I형	2000	1900~2300	960	1000	1180	900	900	400	800
I형	3000	2700~3700	960	1000	2130	1765	1400	400	1250
I형	3500	2800~3800	960	1200	2630	2305	1400	400	1250

2. 적용자료

KS B 0241 내식 스테인리스 강제 나사 부품의 기계적 성질

KS D 2351 아연 잉곳

KS D 3706 스테인리스 강봉

KS D 8308 용융 아연 도금

KS D 9521 용융 아연 도금 작업 표준

KS D 3503 일반 구조용 압연 강재

KS D 3507 배관용 탄소 강관

KS D 3566 일반 구조용 탄소 강관

KS D 4302 구상 흑연 주철품

KS D 0201 용융 아연 도금 시험 방법

KS D 0220 스테인리스강의 황산ㆍ황산동 부식 시험 방법

KS T 1002 수송 포장 계열 치수

3. 필요조건

3.1 재료

브래킷에 사용하는 재료는 [부도 1]과 [부도 2]의 도면에 같으며, 용융아연도금에 사용하는 아연은 KS D 2351 2종 이상의 것으로 한다.

3.2 형태

형상 및 치수는 제작도면에 의한다.

3.3 제조 및 가공

3.3.1 브래킷은 제작도면에 의하며 정확히 가공하여 사용시 안전상태를 유지하도록        제작하여야 한다.

3.3.2 브래킷의 각종 파이프는 수요처 구매사양에 따른다.

3.3.3 스테인리스 강재는 KS D 3706에 의하고 고용화 열처리를 완전히 시행한다.

3.3.4 도 금

본체와 금구는 가공 및 용접 후 끝손질을 잘한 후 KS D 8308 및 KS D 9521에       의거 전면 고르게 도금을 하여야 한다.

3.3.5 브래킷의 치수 허용차는 볼트, 너트, 핀, 와셔 및 특히 지시하는 것을 제외        하고는 [표 3]에 의한다.

[표 3]                                                                              단위 : mm

치 수	10미만	10미만 20미만	20이상 30미만	30이상 50미만	50이상 75미만	75미만 100미만	100이상 150미만	150이상 200미만	200이상 300미만	300이상
허용차	± 0.5	± 1.0	± 1.5	± 2.0	± 2.5	± 3.0	± 3.5	± 4.0	± 5.0	± 6.0

3.3.6 브래킷의 상부와 하부 가동고리는 열간단조로 제작하고 기계가공하여야한다.

3.4 성능 및 겉모양

3.4.1 성 능

브래킷을 사용상태로 설치하여 [표 4]에 표시된 하중을 3분간 가한 후 하중을 제거하였을 때 브래킷 각 부분에 이상이 없어야 한다.

[표 4]

하 중 종 별	브래킷의 종류			하 중 점
	O형	I 형	Flat 형
수직하중 [N]	1,862	1,862	1,862	조가선 지지금구
수평하중 [N]	+2,156	-2,156	+4,116	조가선 지지금구
수평하중 [N]	+2,156	-1960	+4,116	곡선당김 지지금구
아연도금	55㎎/㎠

비고 : 수평하중의 (+)는 지지물측, (-)는 지지물 반대측 방향의 하중으로 한다.

3.4.2 겉모양

제작도면에 의하되 표면이 매끈하고 사용상 유해한 흠, 균열, 튐, 비틀림, 도금박리 등이 없어야 한다.

4. 검사와 시험 및 품질보증

4.1 재 료

4.1.1 겉모양 검사

4.1.2 치수 검사

4.1.3 구조 검사

4.2 시험

4.2.1 시험의 분류

1) 재질시험

2) 하중시험

3) 용융아연도금시험

4) 고용화열처리시험

5) 조임 토오크 시험

4.2.2 시험방법

1) 재질시험

KS D 3503, KS D 3507, KS D 3566, KS D 3706, KS D 4302, KS B 0241의 시험규정에 의한다.

2) 하중시험

브래킷을 사용상태로 설치하여 [표 3]에 표시된 하중을 3분간 가하여도 각부에 이상이 없어야 한다.

3) 용융아연도금시험

KS D 0201에 의한다.

4) 고용화 열처리 시험

스테인리스강에 대해서는 현미경에 의한 크롬탄화물 등의 석출유무 또는 KS D 0220에 의한 시험으로서 입계부식의 유무를 조사한다.

5) 조임 토오크 시험

코터 볼트 이외의 각 볼트의 표준 조임 토오크는 M16은 98[eqn: [N BULLET m]], M12는 78[eqn: [N BULLET m]] 이상이어야 한다.

4.2.3 결점 및 불량분류

1) 재질시험, 고용화 열처리시험 및 조임 토오크 시험은 1회 계약분의 완제품에서 각 재질별 시험항목별로 1회분의 시료를 추출 시험하여 불합격되면 전량 불합격으로 한다.

2) 하중시험 및 용융아연도금시험은 1회 계약분의 각종에 대하여 2조씩 시료를 추출하여 시험하고 불량품이 발생하면 전량 불량으로 한다.

4.3 검사방식과 수준

4.3.1 검사방식

1) 겉모양 검사

4.4.2항을 만족시켜야 한다.

2) 치수검사

제작도면에 의한다.

3) 구조검사

제작도면에 의한다.

4.3.2 검사수준

1) 겉모양검사 및 구조검사는 전량에 대하여 실시한다.

2) 치수검사는 1회 계약분에 대하여 5조씩 시료를 추출하여 검사하고 불량품이 발생되면 전량 불합격으로 한다.

4.3.3 합격 품질수준

3항 및 4항을 만족하는 제품에 한하여 합격으로 한다.

5. 표시와 포장

5.1 표시

5.1.1 내부표시

제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호를 표시하여야 한다.

5.2.2 외부표시

외부 표장표면의 적당한 곳에품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호, 수량을 표시하여야 하며, 기타 필요한 추가사항은 인수•인도 당사자 간의 협정에 따라 별도 정할 수 있다.

5.2 포장

포장 방법은 KS- T 1002에 의하며 세부사항은 인수·인도 당사자 간의 협정에 따른다.

[부도 1]

가동브래킷 (O형 및 F형)
NO.		품 명	재 질				형상, 치수			수량		비고
			규격		기호
1		수평주 파이프	KSD 3566		SPS41					1
2		경사주 파이프	KSD 3566		SPS41					1
3a		조가선 지지금구	KSD 3503		SS400					1
4a		진동방지 파이프 취부금구	KSD 3503		SS400					1
5		진동방지 파이프	KSD 3503		SPS41					1
6		드롭바 취부금구	KSD 3503		SS400					1
7		드 롭 바	KSD 3503		SS400					1
8		보 강 재	KSD 3503		SS400					1
9		"U" 볼트, 너트	KSD 3503		SS400					2
10		보강재용 "U" 금구	KSD 3503		SS400		SINGLE 및 DOUBLE			1
11a		곡선당김 지지금구	KSD 3503		SS400					1
12		상부 가동 고리	KSD 3503		SS400					1
13		하부 가동 고리	KSD 3503		SS400					1
14		곡선당김 로드	KSD 3503		SS400					1
15		곡선당김 금구	KSD 3503		SS400					1
1	가동브래킷			O형 및 F형
기호	품 명			규 격		기 호		형상, 치수	수량		비 고
				재 질

[부도 2]

가동브래킷 (I형)
NO.		품 명	재 질				형상, 치수			수량		비고
			규격		기호
1		수평주 파이프	KSD 3566		SPS41					1
2		경사주 파이프	KSD 3566		SPS41					1
3a		조가선 지지금구	KSD 3503		SS400					1
4a		진동방지 파이프 취부금구	KSD 3503		SS400					1
5		진동방지 파이프	KSD 3503		SPS41					1
6		드롭바 취부금구	KSD 3503		SS400					1
7		드 롭 바	KSD 3503		SS400					1
8		보 강 재	KSD 3503		SS400					1
9		"U" 볼트, 너트	KSD 3503		SS400					2
10		보강재용 "U" 금구	KSD 3503		SS400		SINGLE 및 DOUBLE			1
11a		곡선당김 지지금구	KSD 3503		SS400					1
12		상부 가동 고리	KSD 3503		SS400					1
13		하부 가동 고리	KSD 3503		SS400					1
14a		곡선당김 로드	KSD 3503		SS400					1
1	가동브래킷			I형
기호	품 명			규 격		기 호		형상, 치수	수량		비 고
				재 질