공단 잠정표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-T-2017-1004-R3 (사전제작형 콘크리트궤도(PST-C형) 패널)

현   행

변 경 (안)

변 경 사 유

사전제작형 철근 콘크리트궤도(PST-C형) 패널

사전제작형 철근 콘크리트궤도(PST-C형) 패널

유리섬유 보강근(GFRP) 적용이 가능함에 따라 규격 명에서 철근 삭제

1.1 적용범위

이 규격은 토공, 교량, 터널구간 콘크리트 궤도에 사용하기 위하여 공장에서 사전 제작하는 철근 콘크리트궤도 패널(이하‘패널’이라 한다)에 대하여 적용한다.

1.1 적용범위

이 규격은 토공, 교량, 터널구간 콘크리트 궤도에 사용하기 위하여 공장에서 사전 제작하는 철근 콘크리트궤도 패널(이하‘패널’이라 한다)에 대하여 적용한다.

유리섬유 보강근(GFRP) 적용이 가능함에 따라 규격 명에서 철근 삭제

1.2 분류

1.2 분류

유리섬유 보강근(GFRP) 적용이 가능함에 따라 규격 명에서 철근 삭제

3. 필요조건

3.1 재료

3.1.1 시멘트

3.1.2 골재

3.1.3 혼합수

3.1.4 혼화재료

3.1.5 보강철근

3.1.6 스파이럴 철선

3.1.7 형틀

3.1.8 매립전 충전재 및 매립전

3.1.9 완충재

3.1.10 분리재

3. 필요조건

3.1 재료

3.1.1 시멘트

3.1.2 골재

3.1.3 혼합수

3.1.4 혼화재료

3.1.5 보강철근

3.1.6 유리섬유 보강근(GFRP)

유리섬유 보강근은 KRSA-1018에 적합한 것이어야 한다.

3.1.7 스파이럴 철선

3.1.8 형틀

3.1.9 매립전 충전재 및 매립전

3.1.10 완충재

3.1.11 분리재

유리섬유 보강근(GFRP) 적용에 따라 재료 추가

3.2 형태

[표 2]

항 목	허 용 기 준
균열폭	0.1mm 이하의 표면 미세균열

3.2 형태

[표 2]

항 목		허 용 기 준
균열폭	철근용	0.1mm 이하의 표면 미세균열
	GFRP용	0.2mm 이하

유리섬유 보강근(GFRP) 균열폭 허용기준 추가

- 유리섬유 보강근 반영 관련 궤도구조 선정 기술심의 결과에 따라 0.2mm로 반영

3.3 제조 및 가공

3.3.8 보강철근

1) 보강철근은 일괄 조립하여 거푸집 내 소정의 위치에 설치한다.

2) 철근의 배치가 끝난 후 반드시 검사를 하여 파손이나 위치의 변동 등이 있으면 보수, 수정하여야 한다.

3) 콘크리트를 타설할 때 배치형상이 변하지 않도록 간격재, 강재 등으로 견고하게 지지 하여야 한다.

3.3 제조 및 가공

3.3.8 보강철근 또는 유리섬유 보강근 조립

1) 보강철근 또는 유리섬유 보강근은 일괄 조립하여 거푸집 내 소정의 위치에 설치한다.

2) 철근 또는 유리섬유 보강근의 배치가 끝난 후 반드시 검사를 하여 파손이나 위치의 변동 등이 있으면 보수, 수정하여야 한다.

3) 콘크리트를 타설할 때 배치형상이 변하지 않도록 간격재, 강재 등으로 견고하게 지지하여야 한다.

제조 및 가공 시 철근 대체 유리섬유 보강근 추가

3.3.12 절연

신호체계에 따라 절연이 필요한 경우, 종철근과 횡철근의 교차점에 절연을 시행한다.

3.3.12 절연

1) 신호체계에 따라 철근 간 절연이 필요한 경우, 종철근과 횡철근의 교차점에 절연을 시행한다.

2) 부도체인 유리섬유 보강근은 절연을 하지 않는다.

도체인 철근을 이용해 철근망을 구성할 경우, 신호시스템에 따라 필요 시 철근 종횡방향 교차점에 절연재를 설치해야 하지만, 부도체인 유리섬유 보강근을 사용할 경우 절연을 위한 절연재 설치를 하지 않음에 따라 해당 내용 반영

[부도4] 사전제작형 철근 콘크리트궤도(PST-C형, 토공용) 패널 일반도

[부도4] 사전제작형 콘크리트궤도(PST-C형, 토공용) 패널 일반도

규격 명 변경에 따른 부도 제목 수정

[부도5] 사전제작형 철근 콘크리트궤도(PST-C형, 교량용) 패널 일반도

[부도5] 사전제작형 콘크리트궤도(PST-C형, 교량용) 패널 일반도

규격 명 변경에 따른 부도 제목 수정

[부도6] 사전제작형 철근 콘크리트궤도(PST-C형, 터널용) 패널 일반도

[부도6] 사전제작형 콘크리트궤도(PST-C형, 터널용) 패널 일반도

규격 명 변경에 따른 부도 제목 수정

[부도7]

[부도7]

패널 곡선부(교량용) 단면도에 유리섬유 보강근 적용사항 반영 및 규격 명 변경에 따른 부도 제목 수정

[부도8]

[부도8]

패널 곡선부(터널용) 단면도에 유리섬유 보강근 적용사항 반영 및 규격 명 변경에 따른 부도 제목 수정

[부도9]

[부도9]

패널 배근도(토공용)에 유리섬유 보강근 적용사항 반영 및 규격 명 변경에 따른 부도 제목 수정

[부도10]

[부도10]

패널 배근도(교량용)에 유리섬유 보강근 적용사항 반영 및 규격 명 변경에 따른 부도 제목 수정

[부도11]

[부도11]

패널 배근도(터널용)에 유리섬유 보강근 적용사항 반영 및 규격 명 변경에 따른 부도 제목 수정

[부표 1]

[부표 1]

콘크리트 도상용 유리섬유 보강근 공단 표준규격 인용규격 추가