□ 철도용품 표준규격(KRSA-3029) 개정(안) 신·구조문 비교표

2022.9.

번호

현 행(KRSA)

개정(안)

개정사유

KRSA-3029(클레비스형 단말 클램프)

KRSA-3029(클레비스형 단말 클램프)

1

1.2 규격

클램프의 종류는 용도에 따라 표 1과 같이 구분한다.

[표 1] 클램프의 종류

종별	기 호	용도	파괴하중(N)	부도
클레비스형 단말클램프	CC-1	청동(CuMg) 또는 동합금강 선(65㎟)	42,200	부도 1
	CC-2	청동(CuMg) 또는 동합금강 선(116㎟)	68,500	부도 2
	CC-3	홈붙이 동-주석 전차선 150㎟	58,140	부도 3
	CC-7	홈붙이 동-마그네슘 전차선 150㎟	80,000	부도 4
	CC-4	동(Cu) 연선(261㎟)	97,100	부도 5
	CC-5	ACSR 93㎟	46,100	부도 6
	CC-6	ACSR 240㎟	96,600	부도 7
조가선 접속슬리브	SC-116	청동(CuMg) 또는 동합금강 선(116㎟)	68,500	부도 8

1.2 규격

클램프의 종류는 용도에 따라 표 1과 같이 구분한다.

[표 1] 클램프의 종류

종별	기 호	용도	파괴하중(N)	부도
클레비스형 단말클램프	CC-1	청동(CuMg) 또는 동합금강 선(65㎟)	42,200	부도 1
	CC-2	청동(CuMg) 또는 동합금강 선(116㎟)	68,500	부도 2
	CC-3	홈붙이 동-주석 전차선 150㎟	58,140	부도 3
	CC-7	홈붙이 동-마그네슘 전차선 150㎟	80,000	부도 4
	CC-4	동(Cu) 연선(261㎟)	97,100	부도 5
	CC-5	ACSR 93㎟	46,100	부도 6
	CC-6	ACSR 240㎟	96,600	부도 7
조가선 접속슬리브	SC-116	청동(CuMg) 또는 동합금강 선(116㎟)	68,500	부도 8
	SC-65	청동(CuMg) 또는 동합금강 선(65㎟)	42,200	부도 9

전철처-6067호(’22.08.09.)

전차선로 품질 및 시공안전 향상을 위한 전문가 기술토론회 시행 결과보고

- 16번) 일반철도 피복조가선 설치개소의 안전성 확보를 위한 접속금구 개선

* 쐐기형 클램프 → 접속슬리브(망숑) 변경에 따른 SC-65㎟ 규격 반영

2

부도 없음

전철처-6067호(’22.08.09.)

전차선로 품질 및 시공안전 향상을 위한 전문가 기술토론회 시행 결과보고

- 16번) 일반철도 피복조가선 설치개소의 안전성 확보를 위한 접속금구 개선

* 쐐기형 클램프 → 접속슬리브(망숑) 변경에 따른 SC-65㎟ 규격 반영