공단 잠정표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-T-2019-1002-R4 (사전제작형 콘크리트궤도(PST-B형) 패널)

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
3. 필요조건 3.1.8 형틀 1) 패널 제작에 사용하는 형틀 재료는 KS규격 동등 이상의 재료를 사용하여야 한다.	3. 필요조건 3.1.8 형틀 1) 패널 제작에 사용하는 형틀 재료는 KS D 3503 동등 이상의 재료를 사용하여야 한다.	- KS D 3503 일반 구조용 압연 강재 명시하여 수정
3.3.5 콘크리트 마무리 작업 2) 패널의 저면은 접촉면과 마찰력 또는 부착력이 좋도록 표면을 가급적 거칠게 마무리하며, 거푸집에 접하는 면은 매끈하게 마무리 하여야 한다.	3.3.5 콘크리트 마무리 작업 2) 패널의 저면은 접촉면과 마찰력 또는 부착력이 좋도록 표면을 가급적 거칠게 마무리하며, 양생 후 레이턴스를 제거하여야 한다. 거푸집에 접하는 면은 매끈하게 마무리 하여야 한다.	- 충진성을 위해 저면 레이턴스 제거토록 추가 반영
[부도5]	[부도5]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정
[부도7]	[부도7]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정
[부도10]	[부도10]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정
[부도11]	[부도11]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정
인용규격 한국 산업표준규격(KS) 1)...13)	인용규격 1. 한국 산업표준규격(KS) 1) KS D 3503 「일반 구조용 압연 강재」 2)...14)
	RECORD HISTORY Rev.0(‘15.01.21) 신규 제정(설계기준처-180호, 2015.01.21.) Rev.1(‘20.12.30) 고유동 콘크리트 사용시 다짐 미시행 반영(기준심사처-5273호, 2020.12.30) Rev.2(‘21.12.07) 제조 및 가공 시 레일체결장치 조립 수준 변경, PST-C형 규격서 작성항목 및 내용 일원화(기준심사처-4845호, 2021.12.07) Rev.3(‘23.01.19) 유리섬유 보강근(GFRP) 적용 가능하도록 반영(기준심사처-289호, 2023.01.19) Rev.4(‘23.08.00) 보강근 절곡부 철근으로 대체 가능 반영(기준심사처-000호, 2023.08.00)	- KRSA-0001-R2(표준규격의 서식 및 작성방법) 개정(2023.6.30.)에 따른 RECORD HISTORY 추가